ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LOCTITE® Продукт 495 - малой вязкости универсальный этилцианоакрилатный клеей.

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Клейка резины, пластмасс, металлов

СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

|  | Типично |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Диапазон |  |  |
| Химический состав | Этил-цианоакрилат |  |  |  |
| Внешний вид | Бесцветный |  |  |  |
| Удельный вес @ 25C | 1.05 |  |  |  |
| Вязкость @ 25C, mPa.s (cP) |  |  |  |  |
| Brookfield LVT |  |  |  |  |
| Шпиндель 1 @ 30 rpm | 45 | от 25 до 60 |  |  |
| Температура вспышки (TCC), C | >80 |  |  |  |
| Давление Пара Мбар | <1 |  |  |  |
| Срок годности при хранении при 20 C, месяцы | 12 |  |  |  |

Время фиксации

Определяется в секундах после соединения склеиваемых поверхностей при наборе прочности до 0,1 Н/мм2 при 22 0С, 50% относительной влажности по стандарту ASTM D1102 и DIN 53283.Время зависит от вида склеиваемых материалов, относительной влажности и температуры. Скорость фиксации увеличивается при нанесении продукта тонкими линиями и исключении передозировки наносимого продукта.

Время фиксации LT 495 при склеивании металлических и неметаллических материалов

| Материал | Время фиксации(сек) |
| --- | --- |
| Мягкая низкоуглеродистая сталь (обезжир.) | 10-30 |
| Алюминий (обезжир.) | 5-15 |
| Оцинкованное покрытие | 30-90 |
| Неопрен | <5 |
| Нитриловая резина | <5 |
| АБС | 10-30 |
| Поливинилхлорид | 3-10 |
| Поликарбонат | 20-60 |
| Фенольные материалы | 5-20 |

Все поверхности, были очищены изопропиловым спиртом

Время и прочность могут измениться значительно для различных сортов пластмасс, каучука и листовых металлов.

Зависимость времени фиксации от относительной влажности при склеивании синтетической резины Buna N приведена ниже.

Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта вследствие чрезмерно больших зазоров или низкой влажности скорость полимеризации можно увеличить нанесением на поверхности активатора. Однако, это может негативно повлиять на прочность склеивания и перед применением активатора рекомендуется проводить предварительные испытания.

Зависимость скорости полимеризации продукта от относительной влажности

Скорость полимеризации зависит от относительной влажности   окружающего воздуха. График, приведенный ниже, показывает время набора прочности продукта на резине Буна N при различных величинах относительной влажности.

СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА

Физические Свойства

| Коэффициент термич. расширения, по ASTM D696, K-1 | 80 x 10-6 |
| --- | --- |
| Коэффициент теплопроводн., по ASTM C177, W.m-1K-1 | 0.1 |
| Температура стеклования, C | 165 |

Электрические Свойства

|  | Значение | Потери |
| --- | --- | --- |
| Диэлектрическая константа и потери при 25°C, по стандарту ASTM D150, при |  |  |
| 100Гц | 2.65 | <0.02 |
| 1kГц | 2.75 | <0.02 |
| 10kГц | 2.75 | <0.02 |
| Объемное сопротивление, по ASTM D257, .cм |  | 1 x 1016 |
| Объемное сопротивление, по ASTM D257, .cм |  | 1 x 1016 |
| Диэлектрическая прочность, по ASTM D149, kV/мм |  | 25 |

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА

| (Испытания через 24 часа после склеивания при 22C) | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее | Диапазон |  |  |
| Усилие сдвига, по ASTM D1002 |  |  |  |  |
| Отпескоструенная сталь, Н/мм² | 25 | 20 to 30 |  |  |
| (psi) | (3600) | (3000 to 4400) |  |  |
| Протравленный алюминий, Н/мм² | 18.5 | 15 to 22 |  |  |
| (psi) | (2700) | (2200 to 3200) |  |  |
| Дихромат цинка, Н/мм² | 8 | 4 to 12 |  |  |
| (psi) | (1200) | (600 to 1700) |  |  |
| AБС, Н/мм² | 13 | 6 to 20 |  |  |
| (psi) | (1900) | (900 to 3000) |  |  |
| ПВХ, Н/мм² | 13 | 6 to 20 |  |  |
| (psi) | (1900) | (900 to 3000) |  |  |
| Поликарбонат, Р/мм² | 12.5 | 5 to 20 |  |  |
| (psi) | (1800) | (700 to 3000) |  |  |
| Фенольный материал, Н/мм² | 10 | 5 to 15 |  |  |
| (psi) | (1500) | (700 to 2200) |  |  |
| Неопреновая резина, Н/мм² | 10 | 5 to 15 |  |  |
| (psi) | (1500) | (700 to 2200) |  |  |
| Нитрильная резина, Н/мм² | 10 | 5 to 15 |  |  |
| (psi) | (1500) | (700 to 2200) |  |  |
| Усилие отрыва, по ASTM D2095, DIN53282 |  |  |  |  |
| Отпескоструенная сталь, Н/мм | 18.5 | 12 to 25 |  |  |
| (psi) | (2700) | (1700 to 3600) |  |  |
| Резина Буна N, Н/мм² | 10 | 5 to 15 |  |  |
| (psi) | (1500) | (700 to 2200) |  |  |

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Методика испытаний: | Усилие на сдвиг ASTM D1002/DIN 53283 |
| --- | --- |
| Материал-основа: | Пескоструйно обработанная сталь |
| Процесс полимеризации: | 1 неделя при 22C |

Термостойкость

Тестировано при температуре.

Температурное старение

Выдержка при указанных температурах и испыт. при 22C.

Химостойкость

Выдержка при нижеуказанных условиях и испыт. при 22C.

| Растворитель | Темпер | % от первонач. прочности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 ч | 500 ч | 1000 ч |  |
| Моторное масло | 40C | 100 | 100 | 100 |  |
| Этилированный бензин | 22C | 95 | 95 | 95 |  |
| Изопропанол | 22°C | 95 | 95 | 95 |  |
| Этанол | 22C | 100 | 100 | 100 |  |
| Фреон TA | 22C | 95 | 95 | 95 |  |
| Влажность 95% RH | 40°C | 70 | 50 | 40 |  |
| Humidity 95% RH на поликарбонате | 40°C | 100 | 100 | 100 |  |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

Указания по применению

Наилучший результат достигается на чистых и обезжиренных поверхностях при наименьших зазорах (до 0.05 мм). Излишки продукта удаляются очистителем Локтайт, нитрометаном или ацетоном.

Хранение

Оптимальные условия хранения продукта - сухое прохладное место, в нераспечатанных оригинальных упаковках при температуре 8 - 21C (46F - 70F), если иного не указано на этикетке. Предпочтительным является хранение в холодильнике при температуре от 2C до 8C (36F - 46F). При этом, перед применением охлажденного продукта необходима выдержка до достижения им комнатной температуры.  Для предотвращения порчи  необходимо избегать перелива неиспользованного продукта в первоначальную упаковку. Более подробная информация по хранению может быть получена в региональном представительстве Локтайт.

Погрешность данных

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать 2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.

Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.

При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями