Описание продукта

LOCTITE® Product 572 однокомпонентный тиксотропный анаэробный средней прочности. Продукт полимеризуется медленно в отсутствии воздуха в зазоре между металлическими поверхностями.

Типичные области применения

Применяется для герметизации металлических резьбовых соединений.  Медленная скорость полимеризации дает преимущество при последующей юстировке таких соединений.

Свойства неотвержденного материала

|  | Типичноеl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Интервал |  |  |
| Тип химического соединения | Диметакриловый эфирr |  |  |  |
| Цвет | Белый |  |  |  |
| Плотность при 25C | 1.25 |  |  |  |
| Вязкость при 25C,мПа.с (cP) |  |  |  |  |
| По Брукфилду RVT (Helipath) |  |  |  |  |
| На шпинделе 5 при 2.5 об/мин | 50,000 | 30,000 - 70,000 |  |  |
| при 20 об/мин | 17,000 | 12,000 - 22,000 |  |  |
| DIN 54453, MV |  |  |  |  |
| D = 36 с-1 после Т=180 сек | 3,750 | 2,500 - 5,000 |  |  |
| Точка вспышки (TCC), C | >100 |  |  |  |

Типичные особенности полимеризации

Зависимость скорости полимеризации от типа поверхности

Скорость полимеризации зависит от типа используемого материала. Нижеприведенный график показывает зависимость разрывной прочности в зависимости от времени полимеризации на болте и гайке M10 из различных материалов тестирование в соответствии с ISO 10964.

Зависимость скорости полимеризации от величины клеевого шва.

Скорость полимеризации зависит от величины клеевого шва. Величина клеевого шва зависит в резьбовом соединении от типа, качества и размера резьбы. Нижеприведенный график показывает зависимость разрывной прочности от времени полимеризации на стальном валу и втулке при различных зазорах тестировано в соответствии с ISO 10123.

Зависимость скорости полимеризации от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающей среды. График приведенный ниже показывает зависимость разрывной прочности от времени полимеризации при различной температуре на стальных болте и гайке M10, тестировано в соответствии с ISO 10964.

Скорость полимеризации в зависимости от активатора

В случае, когда скорость полимеризации мала или в случае применения на больших зазорах применяется активатор для увеличения скорости полимеризации. График приведенный ниже показывает зависимость разрывной прочности от времени полимеризации в случае применения активатора N или T на болте и гайке из Дихромата цинка M10 и тестированно в соответвтвии с ISO 10964.

Типичные свойства отвержденного материала

Физические Свойства

| Коэффициент температурного расширения, ASTM D696, K-1 | 80 x 10-6 |  |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент теплопроводности, ASTM C177, W.m-1K-1 |  | 0.1 |
| Удельная теплоемкость , kДж.kг-1K-1 | 0.3 |  |

Свойства отвержденного материала

(Через 72 часа при  22C, на стали)

|  | Типичн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Интервал |  |  |
| Момент срыва, ISO 10964 (4.3) N.m |  | 7 | 4 - 10 |  |  |
| (lb.in) |  | (62) | (35 - 89) |  |  |
| Усилие преднатяга, ISO 10964 (4.5), N.m |  | 3 | 1 - 5 |  |  |
| (lb.in) |  | (27) | (9 - 44) |  |  |
| Усилие до разрыва, DIN 54454, N.m |  | 20 | 12 - 28 |  |  |
| (lb.in) |  | (180) | (106 - 248) |  |  |
| Максимальное усилие преднатяга, DIN54454, N.m |  | 20 | 12 - 28 |  |  |
| (lb.in) |  | (180) | (106 - 248) |  |  |

Стойкость к воздействию окружающей среды

Следующие исследования связаны с воздействием факторов окружающей среды на прочность скеливания, а не на свойства герметика.

| Методика исследования : | DIN 54454 Нагрузка до разрыва |
| --- | --- |
| Материал: | Болт и гайка М10 из фосфата цинка |
| Отверждение: | 1 неделя при 22C |

Термостойкость

При различной температуре.

Температуреное Старение

Подвергалось старению при указанной температуреи тестировалось при 22C.

Химистойкость

Подвергалось старению в указанных условиях и тестировалось при 22C.

| Растворитель | Темп. | % Iначальной прочности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 ч | 500 ч | 1000 ч |
| Моторное масло | 125C | 75 | 70 | 70 |
| Ýòèëèðîâàííûé áåíçèí | 22C | 95 | 95 | 95 |
| Òîðìîçíàÿ æèäêîñòü | 22°C | 100 | 100 | 100 |
| Òîñîë (50%/50%) | 87C | 90 | 80 | 55 |
| Ýòàíîë | 22°C | 90 | 90 | 90 |
| Acetone | 22°C | 85 | 85 | 75 |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется для использования в среде чистого кислорода и обогащенных кислородом системах, а также в качестве герметика для хлора и других сильных

окислителей.

Информацию по безопасному обращению с этим продуктом можно получить в таблице данных по безопасности материала (MSDS).

Если перед склеиванием с целью очистки поверхностей используются водные моющие средства, то необходимо проверить совместимость моющего раствора с клеем. В некоторых случаях эти водные моющие средства могут отрицательно повлиять на полимеризацию и склеивание.

Данный продукт обычно не рекомендуется для использования на пластмассах (в особенности, неударопрочные термопласты). Пользователям рекомендуется проверить совместимость продукта с такими материалами.

Указания по применению

С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Клей следует наносить на болт в достаточном количестве, чтобы заполнить всю нужную ширину. Данный клей лучше наносить на узкие зазоры (0,05 мм). Применение продукта на больших резьбах с большими зазорами нежелательно, т.к. это может отрицательно повлиять на скорость полимеризации и прочность. Этот продукт предназначен для получения контролируемого трения (отношение крутящего момента к натяжению) во время сборки. При критических натяжениях это отношение следует проверить.

Хранение

Продукт должен храниться в холодном и сухом месте в закрытых емкостях при температуре от 8C до 28C  (46F до 82F), если на упаковке нет других рекомендаций. Оптимальной для хранения считается нижняя половина этого температурного режима. Чтобы предотвратить загрязнение использованного продукта, не допускается возврат материала в емкость. Для получения конкретной информации о сроке хранения свяжитесь с вашим местным Техническим Центром Обслуживания.

Отклонение от данных

Приведенные здесь данные можно использовать как типичные или предельные значения (средняя величина стандартного отклонения 2).  Данные основаны на проводимых испытаниях и периодически перепроверяются.

Примечание

Данные, содержавшиеся в этом документе, предназначены только для сведения и считаются надежными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные теми способами, которые мы не контролировали. В обязанность Пользователя входит определение пригодности для его целей любого метода, который здесь упомянут, а также принятие мер предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты собственности и лиц от любой опасности, которая может возникнуть при обращении и использовании этого продукта. Исходя из вышеуказанного, Loctite Corporation специально отказывается от всех гарантий, явных и, предполагаемых, в том числе гарантии на продажу  или пригодность отдельному применению, возникающих от продажи или использования изделий Loctite Corporation. Loctite Corporation отказывается от любой ответственности за вытекающий отсюда или побочный ущерб любого рода, в том числе потерю прибыли. Рассмотрение в данном документе различных процессов или составов не должно толковаться как заявление, что они не входят в область действия патентов, или как лицензия на любые патенты Loctite Corporation, которые могут защищать эти процессы или составы. Мы рекомендуем каждому пользователю осуществить проверку применения продукта, используя эти данные в качестве руководства. Этот продукт может быть защищен одним и более патентами и патентными заявками США или других стран.