Loctite 7803

Loctite 7803 – не затвердевающее не липкое покрытие, обеспечивающее хорошую длительную антикоррозионную защиту. Продукт устойчив к ультрафиолетовым лучам. Loctite 7803 применяется для больших деталей из железа и стали, литейных форм, машин и строительных конструкций в качестве антикоррозионного покрытия, защищающего от воздействия погодных условий. Продукт используется для любых металлических и большинства полимерных деталей.

Способ применения: Детали очистить Loctite 7063 или Loctite 7070 и дать им выветриться. Баллончик перед употреблением встряхнуть и нанести продукт.

| Основа | Минеральное масло, парафин, ингибиторы коррозии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Янтарный |  |  |
| Запах | легкий |  |  |
| Плотность, 20C г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757 | 0.7 |  |  |
| Вязкость при 20C, мм/сек NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562 | 11 |  |  |
| Точка вспышки, C NFT 60 118/DIN ISO 2592 | нет |  |  |
| Характеристики аэрозоля |  |  |  |
| Газ-вытеснитель | CO2 |  |  |
| Вес, % | 3 |  |  |
| Характеристики |  |  |  |
| - Коррозия на меди 3 часа @ 100єC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 | 1a |  |  |
| - Испытания на стойкость к соляному туману (5%, 35єC) NFX 41002 (Ri NFT 30 071/ISO 4628) | 0 - 312ч Ri 0 312 - 552ч Ri 1 552 - 744ч Ri 2 744 - 840ч Ri 3 840 - 1,056ч Ri 4 after 1,056ч Ri 5 |  |  |
| - Рекомендуемый интервал рабочих температур, єC | -30 to +60 |  |  |