|  | MoS2 Антифрикционное покрытие (спрэй) |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ

Loctite 8191 образует покрытие на основе MoS2 при комнатной температуре. Покрытие действует как сухая смазка и предотвращает накопление пыли и грязи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Покрытие создает идеально скользкие поверхности для свободного движения шарниров, направляющих и т.д. Покрытие также обеспечивает защиту от коррозии покрытых поверхностей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для качественного нанесения покрытия важна подготовка поверхности.

Поверхность должна быть чистой. Рекомендуется обезжиривание. Можно использовать очистители / обезжириватели Loctite 7063 или 7070.

Баллончик встряхнуть перед применением.

Продукт должен распыляться с расстояния примерно 20 см от поверхности до получения равномерного покрытия. Покрытые детали необходимо оставить в покое на 15-30 минут при комнатной температуре.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | MoS2 лак |
| --- | --- |
| Цвет | черный |
| Запах | Легкий |
| Плотность @ 25ºC, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/ DIN 51 757 | 0.8 |
| Точка вспышки, ºC NFT 60 118/DIN/ISO 2592 | Не определяется |
| Время образования пов. пленки (сухой на отлип), секунд | 30 |
| Время полимеризации @ 20ºC, минут | 15 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИАЭРОЗОЛИ |  |
| Газ Вес, % | CO2 3 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| - Рекомендуемый диапазон рабочих температур, ºC | -180 до +450 |