Универсальный очиститель для работ по склеиванию и герметизации

Основа: Бензин

Характеристика:

Очиститель+разбавитель FL жидкий универсальный очиститель на основе низко октанового бензина без запаха. Продукт не содержит хлорированных углеводородов, при кратковременном воздействии не разрушает лаки. Очиститель+разбавитель FL  не блокирует отверждение клеев и герметиков на основе полиуретана.

Область применения:

Очиститель+разбавитель FL применяется в основном для обезжиривания и очистки поверхностей перед применением клеев и герметиков. Тщательная очистка поверхностей необходима для улучшения адгезии.

Очиститель может применяться для удаления загрязнений и излишков материалов, а также различных антикоррозийных материалов. Очиститель+разбавитель FL во многих случаях применяется как разбавитель для определенных клеев, герметиков и покрытий (лаков, красок). При этом принимается во внимание, что эти продукты в обычных условиях применяются в неразбавленном виде. Только для особых целей, например для достижения жидкой консистенции,  может быть произведено разжижение продуктов. Более подробные сведения о том, для каких материалов применяется Очиститель+разбавитель FL можно взять из технических характеристик соответствующих продуктов

Технические характеристики:

Цвет:			воды, прозрачный

Запах:			бензина

Плотность:		ок. 0,74 г/см3

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Применение:

В зависимости от степени загрязнения, размеров и формы очищаемых деталей Очиститель+разбавитель FL  наносится при помощи кисти или ветоши. Чтобы избежать загрязнения содержимого упаковки, очиститель нужно выливать непосредственно на ветошь или отлить в другую емкость (жестяную банку и др.). При этом нужно отлить количество, необходимое для очистки, и упаковка сразу же должна быть закрыта. Очищенные поверхности должны полностью высохнуть (от 2 до 10 минут) перед нанесением клея или герметика. Время высыхания можно сократить при помощи обдува сжатым воздухом, однако, это может ухудшить результат очистки и привести к нежелательному попаданию частиц масла из сжатого воздуха. При пористых основах после очистки нужно подождать не менее 30 минут.

Хранение:

Морозоопасность:				нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

Срок хранения:				12 месяцев

Упаковка:

Банка		1 л,			Art.-Nr.169.19 Q

Канистра	10 л,			Art.-Nr.194.88 H

Меры предосторожности/правила предосторожности

Транспортная характеристика

(См. лист мер предосторожности)

Указание:

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки. При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям. С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

Deutschland:		Henkel Teroson GmbH

Postfach 10 56 20	D-69046 Heidelberg

Hans-Bunte-Strasse 4	D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698