Двухкомпонентный клей в двойном картуше для кузовных и тюнинговых работ

Основа: Полиуретан

Характеристика:

Teromix-6700 - двухкомпонентный клей на основе полиуретана, отверждающийся при комнатной температуре. Ускорение возможно путем повышения температуры (например, инфракрасное излучение). Продукт упакован в практичные двойные картуши, быстро отверждается. Teromix-6700 покрывается стандартными красками и лаками.

Области применения:

Teromix-6700 используется в области ремонта автомобилей для кузовных и тюнинговых работ.Например:

* Приклейка усилителя капота к наружной панели, крепление расширителей колесных арок

* Склеивание полимерных деталей, например, стеклопластиков, как между собой, так и с металлами

* Антикоррозионная защита отбортованных швов.

| Технические характеристики: | Компонент A | Компонент B |
| --- | --- | --- |
| Цвета: | бежевый | черный |
| Плотность: | ок. 1,4 г/см3 | ок.1,7 г/см3 |
| Степень сухости (3 часа при 100°C): | 98 % | 98 % |
| Соотношение компонентов объемное: | 100:100 |  |
|  | Смесь (компоненты А+В) |  |
| Цвет: | темно-серый |  |
| Жизнеспособность(100 г, 23°C): | ок. 10 мин |  |
| Отлип: | ок. 30 мин |  |
| Ручная прочность при 23°C: при 80°C: | ок. 2 часа ок. 10 мин |  |
| Время отверждения при 23°C: | ок. 6 ч(85% окончательной прочности) |  |
| Твердость по Шору: | ок. 90 |  |
| Предел прочности при растяжении: (испытано через 2 сут при 23°C) | ок. 13 МПа |  |
| Толщина слоя: | 1 мм |  |
| Скорость подачи | 100 мм/мин |  |
| Окрашиваемость: | хорошая |  |
| Температура применения: Кратковременно (до 1 ч) | -40°C до 80°C 140°C |  |

Подготовка склеиваемых основ:

Стыкуемые детали должны быть обезжирены, свободны от грязи, влажности и смазки. В качестве обработки поверхностей полимеров перед склейкой оправдана механическая обработка (щетка, шлифовка, пескоструйная обработка). При механической обработке поверхностей удаляются частицы, препятствующие склеиванию, например смазка. Металлы могут быть загрунтованы (например, KTL, 2-компонентная эпоксидно-смоляная грунтовка) или должны быть отшлифованы.

Система Teromix:

Teromix-System состоит из пистолета Teromix-Handpistole для Teromix-6700 и смесителя (статический смеситель). Точная инструкция по применению находится в упаковке.

Обработка:

При работе с пистолетом оба компонента автоматически смешиваются. (При этом первые 2cm жгута клея не пригодны для употребления, так как они недостаточно хорошо смешаны). Teromix-6700 наносится непосредственно на основу без праймера. Лишний материал после нанесения удалить. Если содержимое картуша расходуется не полностью, смеситель удаляется, и картуш вновь закручивается крышкой. При дальнейшей обработке используется новый смеситель.

Отверждение:

При комнатной температуре соединение может механически обрабатываться через 2 часа; при применении инфракрасного излучения достаточно 10 минут. Расстояние от инфракрасного излучателя до склеиваемых плоскостей должно быть около 30 см.

Очистка:

Свежий, неотвержденный материал (очистка агрегатов, загрязнений и т.д.) удаляется растворителем (ацетон, этилацетат, Reiniger-A, Verdьnner-D). Отвержденный клей можно удалить только механическим путем.

Хранение:

Морозоопасность:				нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 25°C

Срок хранения	:			9 месяцев

Упаковка:

Двойной картуш 2x25 мл,		Art.-Nr.170.34 Q(D/GB/F/NL)

Двойной картуш 2x25 мл,		Art.-Nr.126.88 R(E/P/I/GR)

Двойной картуш 2x25 мл,		Art.-Nr.184.93 B(S/SF)

Двойной картуш 2x25 мл,		Art.-Nr.155.11 K(DK/N)

Оборудование:

Пистолет Teromix-Handpistole		Art.-Nr.117.16 K

Смеситель Statikmischer			Art.-Nr.117.55 C

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.