Terostat-8511

Грунтовочный состав черного цвета на основе полиуретана для улучшения адгезии клеев/ герметиков, наносимых непосредственно на поверхность стекла и стекла, покрытого керамикой.

Terostat-8511 - грунтовочный состав черного цвета, содержащая растворитель подвижная жидкость на полиуретановой основе. Материал обладает хорошей кроющей способностью и стойкостью к воздействию УФ - излучения. Не содержит хлорпроизводных углеводородов и ароматических растворителей.

Характеристики:

Области применения:

Terostat-8511 используется в качестве активатора адгезии при непосредственном нанесении на стеклянные поверхности, в том числе с керамическим покрытием, клеев/ герметиков на полиуретановой основе групп 1 К и 2К, например, таких составов, как Terostat-8590, -8593. -8690 и -8690. Данный грунтовочный состав также может использоваться для улучшения адгезии клеев/ герметиков на полиуретановой основе при их нанесении на стеклянные, пластмассовые и металлические поверхности (при этом рекомендуется проведение предварительных испытаний).

Технические данные:

Цвет. ;

Запах:

Консистенция:

черный

уксусного эфира подвижная жидкость

приблизительно 1,0 г/см3 приблизительно 38 % приблизительно 12с

20-С

ср 4 мм

50 мкм во влажном состоянии

от 0,5 до 5 мин. (в зависимости от толщины наносимого слоя)

до 6 часов

от 15°Сдо25°С

от-400Cдo90вC

120°С

Плотностъ:

Содержание твердой фазы:

Время истечения по DIN 53211:

Температура:

Сопло:

Оптимальная толщина покрытия:

Время высыхания:

Срок годности вскрытого грунтовочного состава:

Температура нанесения:

Интервал эксплуатационных температур покрытия:

Кратковременное температур- Предварительные замечания:

Перед нанесением необходимо внимательно ознакомиться с Информационным Листком по безопасности материалов, в котором описаны меры предосторожности и рекомендации по безопасному применению. В отношении химических реагентов, не требующих обязательной маркировки, также необходимо соблюдение соответствующих мер предосторожности.

ное воздействие (до 1часа)

1. Очистка

Поверхности подоснов должны быть сухими, свободными от масла, пыли и иных загрязнений или посторонних включений, которые могут ухудшить адгезию. В случае необходимости поверхности следует обезжирить растворителем Terostat-8550.

2. Подготовка подосновы

Перед применением вручную энергично встряхивать алюминиевую емкость в течение не менее 2 минут. Внутри емкости содержатся стальные шарики для облегчения перемешивания. После 2-3 встряхиваний шарики должны свободно начать перемещаться внутри емкости.

Для предотвращения осаждения твердой фазы емкость необходимо встряхивать некоторое время перед каждым повторным использованием. Возможно также установить емкость после встряхивания в виброблок. Наиболее целесообразным признан наклонный вариант установки.

. Нанесение

Terostat-8511 может наноситься тонким равномерным слоем с помощью войлочного валика, кистью или методом аэрозольного распыления. Неравномерное нанесение может существенно увеличить время высыхания состава и вызвать повышенную концентрацию паров растворителя. Категорически не рекомендуется повторное нанесение состава на один и тот же участок, поскольку частично высохший грунтовочный состав при этом будет размягчен, что, в свою очередь, приведет как к ухудшению внешнего вида покрытия, так и степени адгезии.

Внимание:       Поскольку Terostat-8511 является реакционноспособным материалом, содержащим растворитель, его категорически запрещается наносить непосредственно из 500 мл - флакона. Вместо этого состав сразу после встряхивания необходимо перелить в более мелкие герметичные емкости. Наш опыт свидетельствует о необходимости следующих рекомендаций:

— флаконы с грунтовочными составом, оставленные открытыми более 2 часов, непригодны для дальнейшего применения.

— если флакон с составом открывался более 10 раз он также непригоден для дальнейшего использования.

— явно загустевший грунтовочный состав испорчен и не должен использоваться.

Хранение:

Упаковка:

Опасность для здоровья/ Рекомендации по безопасности:

Транспортные нормативы:

Морозоустойчивость:

Рекомендуемая температура хранения:

Срок хранения:

Алюминиевый флакон Алюминиевый флакон

средство не морозоустойчиво

от15'Сдо25°С

6 месяцев в оригинальной упаковке

100мл 500мл

см. Информационный Листок по безопасности препаратов

Указанные ранее данные основываются на наших практических знаниях и опыте. Из-за различных материалов и не зависящих от нас условий работы мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания. Правовая ответственность не исходит ни из этих указаний, ни из устной консультации, т.е. смысл консультаций подтверждается нами исключительно письменно.

GI 09.07.97