Описание продукта

Terostat-8599 HMLC – однокомпонентный, обладающий отличной тиксотропностью клей-герметик на основе полиуретана. Отверждается в резино-эластичный материал под воздействием атмосферной влаги. Время образования пленки и отверждения зависит от влажности и температуры, а также от глубины соединения. При увеличении температуры и атмосферной влажности это время можно уменьшить. И наоборот, низкие температура и влажность замедляют процесс полимеризации.

В данных условиях эксплуатации, высокая надежность (адгезия) Terostat-8599 HMLC обеспечивается вне зависимости от атмосферной влажности и температуры.

Данный клей-герметик обладает следующими характеристиками:

- отличная тиксотропность

- высокая адгезия непосредственно после соединения частей - т.е. отсутсвие сползания стекла (это дает возможноть использовать данный продукт также и для вклейки тяжелых и/или больших стекол)

- высокая эластичность и модуль сдвига

- отличная адгезия со стеклом, керамически покрытым стеклом и окрашенными поверхностями при использовании праймера Terostat-8517H

- отличная адгезия на остатки материала

- высокая скорость полимеризации

- высокая стойкость к воздействию УФ лучей при использовании праймера Terostat-8517H

- высокое сопротивление сдвигу, сохраняющее даже при старении материала

- низкая электропроводность

Область применения

Вклейка боковых, задних и передних стекол легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, вильчатый автопогрузчиков, а также стекол кабин тракторов и специальных автомобилей. Используется также для склейки одинарных и двойных боковых стекол железнодорожных поездов и пассажирских автобусов.

Данный продукт может также использоваться в случаях, где требуется хорошая электрическая изоляция клея, используемого для установки стекол (напр. клеи, подходящие для использования на антеннах).

Технические характеристики

1. Terostat-8599 HMLC

| Цвет | черный |
| --- | --- |
| Запах | слабый |
| Консистенция | тиксотропная паста |
| Плотность | примерно 1,25 г/см3 |
| Сухой остаток | 100% |
| Механизм полимеризации | при контакте с влагой |
| Время образования пленки | прибл. 20 мин. |
| Скорость полимеризации (стандартный климат по DIN 50014) | 3-4 мм/24 ч. 23оС, 50% влажность |
| Твердость по Shore-A (DIN 53505) | 75 |
| Предел прочности на разрыв (DIN 53504) | 11мПа |
| Напряжение (DIN 53054) | 6мПа при 100% растяжении |
| Модуль сдвига (DIN 54451) | 3мПа |
| Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504) | 350% |
| Предел прочности при сдвиге (толщина 5мм, по DIN EN 1465) | 1,5 (после 24 ч, DIN 50014) 4мПа (полностью отвержденный) |
| Удельное прямое сопротивление (DIN 53482) | прибл. 1010  см |
| Изменение объема (DIN 52451) | <1% |
| Время остекления | мин. 15 мин.* |
| Время разогрева катруша | 15 мин. |
| Температура применения | 5-35оС |
| Температура эксплуатации | от –40 до 90оС |
| Короткое воздействие (до 1 часа) | 120оС |

* - промежуток времени от момента нанесения клея до вставки стекла

2. Terostat-праймер 8517 Н

| Цвет | черный |
| --- | --- |
| Плотность | примерно 0,98 г/см3 |
| Сухой остаток | 36% |
| Оптимальная толщина слоя | 50 m (влажное состояние) |
| Время высыхания | прибл. 15 мин. |
| Время нахождения праймера в рабочем состоянии после нанесения | до 6 часов |

3. Устройство предварительного разогрева картуша

| Масса | прибл. 300 гр. |
| --- | --- |
| Температура нагрева при 230Вольт | 70Ватт |
| Сопротивление | прибл. 530  |
| Окончательная температура в картуше | мин. 65оС |
| Одобрение | GS, VDE |

## Предварительные замечания

Перед применением продукта необходимо ознакомиться с Картой безопасности продукта, чтобы узнать меры предосторожности и безопасности. В отношении химических продуктов, на которые не наносится обязательная маркировка, следует всегда соблюдать соответствующие меры предосторожности.

1. Очистка

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, пыли, жиров и других загрязнений. Стекло, керамические покрытия и окрашенные поверхности следует обработать очистителем Cleaner-FL. Не очищать остаточный отрезной слой. В случае если очистки данного слоя нельзя избежать, следует выдержать 30 мин. для полного высыхания поверхности перед нанесением.

2. Нанесение праймера

Праймер (только Праймер 8517 Н) следует наносить тонким слоем (0,05 мм. во влажном состоянии) на предварительно очищенное стекло, керамику или окрашенные поверхности с помощью аппликаторов, поставляемые в наборе. Перед нанесением клея-герметика области, на которую был нанесен праймер, необходимо дать высохнуть в течение 15 мин. Праймер нельзя наносить в случаях, когда клей-герметик наноситься на край срезанного или отвержденного клея-герметика, оставшегося на кромке кузова. Срезанная поверхность (в случае если она не загрязнена пылью или маслом) подходит для нанесения свежего клея-герметика Terostat-8599 HMLC.

3. Активизация стекол с предварительным нанесением

Стекла, на которые производителем был предварительно нанесен клей-герметик, основанный на полиуретане, должны быть обработаны с помощью активатора Terostat-8525. Это  поможет обеспечить надежную адгезию Terostat-8599HMLC на предварительно нанесенный слой.

Terostat-8525 наноситься тонким слоем с помощью кисти и оставляется для сушки на воздухе на 15 мин. После этого можно наносить Terostat-8599HMLC обычным способом, принимаю однако во внимание, что толщина слоя в данном случае увеличивается на 2 мм. за счет наличия предварительно нанесенного клея-герметика.

Стекла, на которые производителем был предварительно нанесен клей-герметик, основанный на полиуретане, используются для многих типов автомобилей – VW, Audi и др.

4. Нанесение клея-герметика

Клей-герметик Terostat-8599HMLC может наноситься непосредственно из картушей с помощью ручных или автоматических пистолетов. Компания Teroson рекомендует использовать следующее оборудование:

* пневматический пистолет Power Line 	арт. 14184S

* ручной пистолет Staku 			арт. 16765Y

Для работы пневматический пистолет Power Line необходимо давление 8 бар!

Время выдержки вклеенного стекла до эксплуатации автомобиля

(согласно американским стандартам FMVSS 208)

- c подушкой безопасности – 15 мин.

- без подушки безопасности – 15 мин.

Хранение

Чувствительность к замерзанию:		нет

Рекомендуемая температура хранения:	10-25оС

Срок годности: 				12 м-цов в оригинальной упаковке

Упаковка

Картуш 				310 мл.		арт. 16873Q

Набор для вклейки стекол		набор		арт. 16875S

Индекс опасности

Меры предосторожности				см. Карту безопасности продукта

Транспортная информация

Внимание:

Вышеприведенные данные, в особенности рекомендации по применению и использованию наших продуктов, основаны на наших знаниях и опыте. Вследствие различий в материалах и условиях, которые мы не знаем и не можем проконтролировать, мы рекомендуем проводить испытания, чтобы убедиться в том, что наши продукты могут быть использованы в определенных процессах и механизмах. Мы не признаем никакой ответственности основанной на этих рекомендациях или устных советах, если только это не согласовано.

Эта спецификация отменяет действие всех предыдущих редакций.

Германия:				Великобритания:

Henkel Loctite Adhesives Ltd.

Watchmead

Henkel KGaA				Welwyn Garden City

D-40191 Duesseldorf			Herfordshire AL 7 1 JB

Telefon (06221) 704-0			Telefon (01707) 35 88 00

Telefax (06221) 704-698		Telefax (01707) 35 89 00