TEROSTAT-92

Технический паспорт

Состояние на 5 01 2000

Эластичный  окрашиваемый  однокомпонентный клей- герметик

Основа: Полиуретан

Характеристика

Terostat-92 является однокомпонентным пастообразным клеем- герметиком на основе полиуретана  который под воздействием влажности воздуха отверждается в резино- эластичный материал Время образования поверхностной пленки и время отверждения зависят от влажности воздуха и температурыВремя полимеризации зависят также и от глубины шва Путем повышения температуры и влажности воздуха это время может быть сокращено; низкие температуры  а также малая влажность воздуха напротив имеют замедляющее действие

Terostat-92 обладает следующими свойствами:

-возможно окрашивание “мокрое по мокрому”

-быстрая скорость полимеризации

-самовыравнивание по поверхности

-высокая эластичность

-высокая устойчивость к старению

-возможно шлифование

-хорошее разглаживание по поверхности

Применение	Terostat-92 используется для эластичного уплотнения / склеивания  в частности уплотнения швов и узких стыков в следующих областях:

-производство кузовов и транспортных средств

-транспортные сооружения

-строительство вагонов и контейнеров

-строительство лодок и караблей

-металло- и аппаратостроение  сооружение фасадов

производство кондиционеров и вентиляторов

Благодаря Terostat-92 заменяются также механические методы крепежа как с помощью шурупов сваркискоб и тд До отверждения клея- герметика осуществляется временная фиксация с помощью клеевой ленты или распорок Terostat-92 имеет большое преимущество заключающееся в том  что данный материал может служить как для склеивания так и для уплотнения

Технические

характеристики	Цвет:					Белыйсерыйчерный

Запах:	Запах ароматов (в высохшем состоянии без запаха)

Консистенция:	пастообразная может наносится кистью и шпателем

Плотность:	115 г/см³

Устойчивость к провисанию:	очень хорошая

(ISO 7390 профиль U20)

Вид отверждения:	влажностное отверждение

Время образования

поверхностной пленки	30-60 мин

(DIN 50014 стандарт климат 	23°С  50 % влажн)

Время полимеризации:	4 мм / 24 часа

(DIN 50014 стандарт климат 23 С  50% влажн)

Твердость по Шору-А

(DIN 53505):	35

Предел прочности на раздирание(DIN53504): 1,6 MПa

Относительное удлинение при разрыве(DIN 53504):620-650%

Предел прочности при растяжении и сдвиге (DIN EN 1465):	1 MРa

Прочность на раздирание :(DIN 53515):	ок 11 Н/мм

Температура нанесения : 	от +5°С до +35°С

Температура эксплуатации: 	-40°С до +70°С

ограниченно (24 часа):			+80°С

кратковременно:	+120°С

Адгезия	Хорошая адгезия без праймера к загрунтованному и окрашенному металлическому листу ; дереву ( сырому  покрытому лаком или краской)  к нескольким конструкционным пластикам т к PBTP  ABS, PUR-rigid foam  GF-polyester и др

В зависимости от склеиваемых поверхностей для достижения максимальной адгезии возможно применение грунтовки (праймера)

При использовании праймера 102 (Теростат-102) на нержавеющей стали адгезия существенно увеличивается 

В связи с наличием большого количества грунтовых покрытий  лаков  различных пластиковых поверхностей рекомендуется проводить предварительные опыты Тщательная очистка пластмассовых и металлических поверхностей соответствующими растворителями часто обеспечивает явное улучшение адгезии

Для не указанных здесь субтратов мы также рекомендуем производить предварительные опыты

Предварительное замечание

Перед началом обработки необходимо получить информацию о мерах предосторожности и рекомендациях по безопасности содержащихся в Листке безопасности Также и в отношении продуктов освобожденных от обязательной маркировкинеобходимо соблюдать меры предосторожности принятые для химических продуктов

Очистка

Склеиваемые поверхности должны быть сухимисвободными от пыли жира масла и прочих загрязнений  Для очистки можно использовать очиститель А очиститель D и очиститель FL из нашей программы

Применение

Теростат-92 наносится из картушей 310 мл с помощью стандартных пневматических или ручных пистолетов из 570 мл упаковок с помощью соответствующих ручных или пневматических пистолетов из пленочных картушей соответствующими ручными и пневмопистолетами FK При пневмообработке необходимое давление 2-5 бар

Низкие температуры материалы уплотнителя ведут к повышению вязкостичто выражается пониженным распылением

Во избежании этого перед процессом обработки для уплотнителя целесообразно установить температурный режим

В слишком холодных субстратах из-за снижения точки росы может происходить образование конденсатаЭтого можно избежать путем нагрева субстратов до комнатной температуры

При нанесении Теростат -92 из жестяной тары или бочек используются специальные поршневые насосы которые должны иметь следующие важные свойства:

-вся установка  включая шланги и провода должны быть устойчивы к влажному воздуху

- преобразователь давления мин 48:1

- центрирование емкости

Нанесение клея ⁄уплотнителя производится или с помощью ручного  пистолета или через специальную насадку которая подсоединяется к автоматической системе нанесения (CNC или робот)По запросу мы указываем соответствующие фирмы выпускающие такие насосы и системы нанесения

Для нанесения Теростат- 92 из жестяной тары и бочек может быть запрошена соответствующая подробная инструкция по обработке  которая действительна также и для Теростат-91

После нанесения Теростата -92 герметик может быть размягчен мыльной водой Если края шва отклеиваются  то достаточно простой правки с помощью шпателя

Для очистки рабочих приборов от неотвержденного Теростат-92 рекомендуется использовать очиститель D

Окрашивание:	Теростат-92 может быть окрашен мокрым-по-мокрому красками на алкидной или акриловой основе. Окрашивание не влияет на процесс полимеризации. Нитро-краски, наносящиеся из аэрозолей и краски на растворителях условно совместимы с данным продуктом.

Антикоррозийные краски-праймеры могут быть применены только после завершения процесса высыхания.

Хранение:	Чувствительность к отр. температуре – нет

Рекомендуемые темп. хранения – 10-25С

Срок хранения – 12 месяцев

Упаковка:	Алюм. картуши – 310 мл,

Алюм. фольга – 570 мл,

Промышленные бочки – по заказу.

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.

GI 21-08-03